SUROWIEC

- Gips E-35 ze znakiem jakości „N” zweryfikowanym przez AENOR. Wytrzymałość na ściskanie > 35 kg/cm²

- Włókno szklane 2400 tex.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

| WYMIARY NOMINALNE | 593X593X15 mm (±2 mm) |
| --- | --- |
| CIĘŻAR JEDNOSTKOWY | 3,42 kg (±5%) |
| CIĘŻAR NA M2 | 9,50 kg (±5%) |
| PŁASKOŚĆ | < 1 mm na 1000 mm |
| ORTOGONALNOŚĆ | < 1 mm z każdej strony |
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ZGINANIU | >/=6 kg |
| PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA | 0,26 W (mºK) |
| TWARDOŚĆ POWIERZCHNI | >75 Shore C. W skali na 100 |
| KLASA REAKCJI NA OGIEŃ | Euroklasa A1 (materiał niepalny) |
| ODPORNOŚĆ NA WILGOĆ | 90 % HR ciągła |
| WILGOTNOŚĆ | <1,2% |

POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE:

- Nie emituje gazu Rn ani izotopów Ra. Materiał niewywołujący reakcji promieniotwórczości. Nie zawiera azbestu.

- Zapobiega wzrostowi bakterii i grzybów.

INFORMACJE LOGISTYCZNE:

| DOSTĘPNY SYSTEM | KWADRATOWA KRAWĘDŹ |
| --- | --- |
| SZTUKI / PACZKA | 8 |
| PACZKI / PALETA | 64 |
| SZTYKI / PALETA | 384 |
| M2 / PALETA | 138,24 |

CERTYFIKATY I TESTY

- Certyfikat przedsiębiorstwa zarejestrowanego ER wydany przez AENOR. Nr certyfikatu: ER-0245/1999

- Certyfikat IQNET. System jakości zgodny z normą UNE-EN-ISO 9001:2008

- Produkt z oznaczeniem CE.

- Test reakcji na ogień. AFITI-LICOF. Nr 1452T08.

- Test na brak radioaktywności. INTE. Nr 8843.1G/11.

- Test na żywotność bakterii i grzybów LABORATORIUM BADAŃ MIKROBILOGICZNYCH Nr 200915.